+-------------------------------------------------------------+

¦                    Государственный комитет                  ¦

¦                Российской Федерации по вопросам             ¦

¦                   архитектуры и строительства               ¦

¦                     (ГОССТРОЙ РОССИИ)                       ¦

¦                                                             ¦

¦                  НОРМАТИВНЫЕ  ПОКАЗАТЕЛИ                    ¦

¦                                                             ¦

¦                    РАСХОДА  МАТЕРИАЛОВ                      ¦

¦                                                             ¦

¦                        Сборник 12                           ¦

¦                                                             ¦

¦                          КРОВЛЯ                             ¦

¦                                                             ¦

¦                           1994                              ¦

+-------------------------------------------------------------+

- 2 -

Разработаны инженерами Акимовой З.Н., Акимовой Е.П., Колоти-

линой Л.Г.,  Моисеевым В.А. (Государственное предприятие "Туласт-

ройпроект"),  Кузнецовым  В.И.,  Степановым  В.А.,  Шутовым  А.А.

(Главное управление ценообразования, сметных норм и расхода стро-

ительных материалов Госстроя России),  Кретовой В.П.,  Петрухиной

К.М.,  Рогулькиной Л.Т.,  Титовой В.А., Юрасовой Т.А. (КТИ г. Ту-

ла), Саватеевым Л.А. (ЦНИИЭУС Госстроя России).

Настоящий сборник  рекомендован  Госстроем России для разра-

ботки ресурсных смет и ведомостей потребности в материалах и  из-

делиях  в  составе  проектно-сметной документации на всех уровнях

инвестиционного процесса по специфицированной (марочной)  номенк-

латуре.  Нормы расхода материалов могут использоваться всеми сто-

ронами независимо от форм собственности и ведомственной подчинен-

ности для определения потребности в ресурсах при выполнении стро-

ительных и монтажных работ, расчета плановой и фактической себес-

тоимости  указанных работ на основе калькулирования издержек про-

изводства в ценах и тарифах того периода,  для которого определя-

ется сметная и фактическая стоимость работ.

Замечания и предложения направлять по адресам:

300600 Тула, проспект Ленина, 81, ГП "Туластройпроект";

103828 Москва, Георгиевский переулок, 2, Госстрой России, Главное

управление ценообразования, сметных норм  и  расхода строительных

материалов.

- 3 -

СОДЕРЖАНИЕ                        Стр.

Техническая часть                                        4

Таблица 12-1. Устройство кровель скатных                 6

Таблица 12-2. Устройство кровель плоских 4-х слойных    16

из рулонных кровельных материлов

Таблица 12-3. Устройство 3-х слойных мастичных кро-     45

вель армированных двумя слоями стеклосетки

Таблица 12-4. Устройство примыканий рулонных и мас-     46

тичных кровель к стенам и парапетам

Таблица 12-5. Защита ендов                              48

Таблица 12-6. Устройство деформационных швов            49

Таблица 12-7. Устройство кровель асбестоцементных       50

Таблица 12-8. Устройство обделок на фасадах (наруж-     52

ные подоконники, пояски и пр.)

Таблица 12-9. Устройство желобов                        53

Таблица 12-10.Устройство мелких покрытий (брандмау-     54

эры, парапеты, свесы и пр.)

Таблица 12-11.Устройство колпаков над шахтами           55

Таблица 12-12.Ограждение кровель перилами               55

Таблица 12-13.Утепление покрытий плитами                56

Таблица 12-14.Утепление покрытий                        57

Таблица 12-15.Устройство пароизоляции                   58

Таблица 12-16.Приготовление грунтовки для огрунтов-     59

ки оснований из бетона или раствора под  водоизоля-

ционный ковер

Таблица 12-17.Устройство выравнивающих стяжек           60

ные подоконники, пояски и пр.)

Таблица 12-18.Изоляция стаканов зенитных фонарей с      61

обделкой примыканий кровель к ним

- 4 -

ТЕХНИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

I. Общие указания

1.1. В  настоящий  сборник включены строительные процессы на

устройство основных видов кровель.

Сборник разработан  на основе СНиР-91 сборника N 12 "Кровля"

(СНиП 4.02-91, 4.05-91) с конкретизацией структуры строительно  -

монтажных  процессов и выделением операций предусматривающих рас-

ход материалов.

1.2. Нормативные показатели расхода материалов предназначены

для определения потребности ресурсов при выполнении работ по уст-

ройству основных видов кровель и расчета плановой  и  фактической

себестоимости  указанных работ на основе калькулирования издержек

производства в ценах и тарифах того периода, для которого опреде-

ляется сметная и фактическая стоимость работ. Нормативные показа-

тели применяются всеми участниками инвестиционного процесса неза-

висимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.

1.3. В  основу  нормативных  показателей положены производс-

твенные нормы расхода материалов, определяющие максимально допус-

тимый  расход материалов на производство единицы продукции строи-

тельного процесса (рабочей операции) заданного качества при  дан-

ном уровне техники,  технологии,  организации строительства и ис-

пользовании материальных  ресурсов,  соответствующих  требованиям

стандартов и нормативных документов.

1.4. Нормами  учтены чистый расход и трудноустранимые потери

(отходы) материалов, образующиеся в пределах строительной площад-

ки,  при выполнении рабочих операций, предусмотренных технологией

и  организацией производства.

1.5. В нормы не включены:

- потери и отходы материалов,  обусловленные отступлением от

регламентированных технологических процессов  и  режимов  работы,

нарушением установленных правил организации,  производства и при-

емки работ, применением некачественных  материалов;

- потери и отходы материалов, образующиеся при транспортиро-

вании их от поставщика до приобъектного склада строительной  пло-

щадки;

- расход материалов на ремонтно - эксплуатационные и  произ-

водственно - эксплутационные нужды в части изготовления,  ремонта

и эксплуатации оснастки, приспособлений, стендов, средств механи-

зации и т.п.

1.6. В  нормах  предусмотрены  послойная  наклейка рулонного

ковра механизированным способом и вручную,  а также одновременная

наклейка рулонных материалов при устройстве многослойных кровель.

1.7. Отдельными  таблицами предусмотрен расход материалов на

устройство свесов и настенных желобов, покрытие парапетов, бранд-

мауэров, примыканий кровли из рулонных материалов к стенам, пара-

петам, фонарям и другим элементам.

- 5 -

1.8. Для разогрева мастики битумной  принят  расход  топлива

дизельного - 0,129 т на 1 тонну мастики.

1.9. Для  приготовления  1  тонны состава грунтовки битумной

необходимо:

битум нефтяной кровельный     - 0,305 т

керосин для технических целей - 0,695 т

2. Правила исчисления объемов работ

2.1. Объем  работ  по  покрытию кровель следует исчислять по

проектным данным за вычетом площади, занимаемой слуховыми окнами,

дымовыми трубами, вентиляционными блоками и т.д.

2.2. Длину ската кровли следует принимать от конька до край-

ней грани карниза: в кровлях без настенных желобов - с добавлени-

ем 0,07 м на спуск кровли над карнизом;  в кровлях  с  карнизными

свесами  и настенными желобами - с уменьшением на 0,7 м,  которые

покрывают кровельной сталью.

2.3. Объемы работ, связанные с покрытием парапетов, брандма-

уэров, примыканий кровли из рулонных материалов к стенам, парапе-

там,  фонарям и других элементов,  не учтенных основным покрытием

кровли, следует учитывать дополнительно.

2.4. При покрытиях с зенитными фонарями площадь кровли,  со-

ответствующая горизонтальным проекциям фонарей  по  их  наружному

контуру, исключается.

Изоляцию стаканов  зенитных  фонарей  и  обделку  примыканий

кровли к ним следует учитывать по таблице 18 настоящего сборника.

6

Таблица 12-1. Устройство кровель скатных.

Состав работ:  01.  Наклейка рулонных материалов  на  битумной  мас-

тике или методом подплавления мастичного слоя.  02. Защита рулонного

кровельного ковра гравием  на  битумной  мастике  толщиной защитного

слоя 10 и 20 мм. 03. Разогрев битумной мастики топливом дизельным.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство кро-  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦вель скатных:    ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦из 3-х слоев ру- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦лонных кровельных¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦материалов на би-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тумной мастике   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦горячей:         ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦1     ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦680,0 ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 90,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦2     ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да               ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦680,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 90,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦3     ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦680,0 ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 90,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦4     ¦из толя кровель- ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦ного             ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦680,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 90,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

7

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Фольгоизол, ГОСТ 20429-¦ м2 ¦ 336  ¦

¦5     ¦из фольгоизола   ¦кров-¦84                     ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦504,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 70,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦6     ¦из рубероида,    ¦кров-¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦вра взакрой без  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦7     ¦из рубероида,    ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦ 66,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 9,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦8     ¦из рубероида,    ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦ 66,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Бруски обрезные 30х50мм, м3 ¦0,159 ¦

¦      ¦вра взакрой по де¦     ¦ГОСТ 24454-80          ¦    ¦      ¦

¦      ¦ревянным брускам ¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 9,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную  из      ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦9     ¦стеклорубероида  ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦вра взакрой без  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную  из      ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦10    ¦стеклорубероида, ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦ 66,0 ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 9,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

8

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-1.¦вручную из       ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦11    ¦стеклорубероида, ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦ 66,0 ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦вра взакрой по де¦     ¦Бруски обрезные 30х50мм, м3 ¦0,159 ¦

¦      ¦ревянным брускам ¦     ¦ГОСТ 24454-80          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди толевые 2х25мм, ¦ кг ¦ 1,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 9,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦12    ¦из пергамина,    ¦кров-¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦вра взакрой без  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦13    ¦из пергамина,    ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦ 66,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 9,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦14    ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦ 66,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Бруски обрезные 30х50мм, м3 ¦0,159 ¦

¦      ¦вра взакрой по де¦     ¦ГОСТ 24454-80          ¦    ¦      ¦

¦      ¦ревянным брускам ¦     ¦Гвозди толевые 2х25мм, ¦ кг ¦ 1,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 9,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦15    ¦из толя кровель- ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦ного, покрытие   ¦ ли  ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦"насухо" при     ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦креплении ковра  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦взакрой без      ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦16    ¦из толя кровель- ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦ного,            ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦ 66,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 9,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

9

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦17    ¦из толя кровель- ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦ный,             ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦ 66,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Бруски обрезные 30х50мм¦ м3 ¦0,159 ¦

¦      ¦вра взакрой по де¦     ¦ГОСТ 24454-80          ¦    ¦      ¦

¦      ¦ревянным брускам ¦     ¦Гвозди толевые 2х25мм, ¦ кг ¦ 1,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 9,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦из 3-х слоев ру- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦лонных кровельных¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦материалов с защи¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тным слоем из гра¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦вия на битумной  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦мастике горячей  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦при толщине слоя ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦10 мм:           ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦18    ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦942,0 ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦122,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦19    ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да               ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦942,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦122,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин,ГОСТ 2697-83  ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦20    ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦942,0 ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦122,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

10

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------+

¦Е12-1.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦21    ¦кровельного      ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦942,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦122,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦при толщине слоя ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦20 мм:           ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦из рубероида     ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦22    ¦вручную          ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1068,0¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦138,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦23    ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да               ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1068,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦138,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦24    ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1068,0¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦138,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦25    ¦кровельного      ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1068,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦138,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

11

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦толщиной 10 мм:  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦26    ¦из рубероида,    ¦кров-¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦252,0 ¦

¦      ¦вра взакрой без  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 33,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦27    ¦из рубероида,    ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦318,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 42,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную из стек- ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦28    ¦лорубероида,     ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦вра взакрой без  ¦     ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦252,0 ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 33,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную из стек- ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦29    ¦лорубероида,     ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦318,0 ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 42,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

12

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦30    ¦из пергамина,    ¦кров-¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦252,0 ¦

¦      ¦вра взакрой без  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 33,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦31    ¦из пергамина,    ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦318,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 42,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦32    ¦кровельного,     ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦при креплении    ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра взакрой без¦     ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦252,0 ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 33,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦33    ¦кровельного,     ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦318,0 ¦

¦      ¦при креплении    ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра взакрой с  ¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦промазкой кромок ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 42,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

13

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦толщиной 20 мм:  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦34    ¦из рубероида,    ¦кров-¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦378,0 ¦

¦      ¦вра взакрой без  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 49,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 341  ¦

¦35    ¦из рубероида,    ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦444,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 57,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную из стек- ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦36    ¦лорубероида,     ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦вра взакрой без  ¦     ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦378,0 ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 49,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную из стек- ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦37    ¦лорубероида,     ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦444,0 ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 57,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

14

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦38    ¦из пергамина,    ¦кров-¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦378,0 ¦

¦      ¦вра взакрой без  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 49,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦39    ¦из пергамина,    ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦444,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении ко-¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦вра взакрой с про¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦мазкой кромок    ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 57,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦40    ¦кровельного,     ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении    ¦     ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦378,0 ¦

¦      ¦ковра взакрой без¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазки кромок  ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 49,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦41    ¦кровельного,     ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦444,0 ¦

¦      ¦покрытие "насухо"¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦при креплении    ¦     ¦Гвозди толевые 2х25 мм,¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦ковра взакрой с  ¦     ¦ГОСТ 4029-63           ¦    ¦      ¦

¦      ¦промазкой кромок ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 57,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

15

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦из наплавляемых  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦материалов в     ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦3 слоя с защитным¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоем из гравия  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦на битумной мас- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тике:            ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 10 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦методом оплавле- ¦100м2¦Рубероид наплавляемый, ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦42    ¦ния              ¦кров-¦ТУ 21-27-35-78         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦252,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 74,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр.5-10 мм,     ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦методом разжиже- ¦100м2¦Рубероид наплавляемый, ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦43    ¦ния              ¦кров-¦ТУ 21-27-35-78         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦252,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 33,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр.5-10 мм,     ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Бензин - растворитель, ¦ кг ¦ 44,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78           ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 20 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦методом оплавле- ¦100м2¦Рубероид наплавляемый, ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦44    ¦ния              ¦кров-¦ТУ 21-27-35-78         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦378,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 90,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр.5-10 мм,     ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦методом разжиже- ¦100м2¦Рубероид наплавляемый, ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦45    ¦ния              ¦кров-¦ТУ 21-27-35-78         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦378,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 49,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр.5-10 мм,     ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Бензин - растворитель, ¦ кг ¦ 44,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

16

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦из наплавляемых  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦материалов в 3   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя:            ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦методом оплавле- ¦100м2¦Рубероид наплавляемый, ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦46    ¦ния              ¦кров-¦ТУ 21-27-35-78         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 41,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦методом разжиже- ¦100м2¦Рубероид наплавляемый, ¦ м2 ¦ 341  ¦

¦47    ¦ния              ¦кров-¦ТУ 21-27-35-78         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Бензин - растворитель, ¦ кг ¦ 44,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦из наплавляемых  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦материалов в     ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦2 слоя:          ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦методом оплавле- ¦100м2¦Рубероид наплавляемый, ¦ м2 ¦ 228  ¦

¦48    ¦ния              ¦кров-¦ТУ 21-27-35-78         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 28,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-1.¦методом разжиже- ¦100м2¦Рубероид наплавляемый, ¦ м2 ¦ 228  ¦

¦49    ¦ния              ¦кров-¦ТУ 21-27-35-78         ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Бензин - растворитель, ¦ кг ¦ 30,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3134-78           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица 12-2. Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных

кровельных материалов

Состав работ:  01.  Наклейка рулонных материалов на битумной мастике

способом послойной и одновременной наклейки.  02. Нанесение антисеп-

тированной битумной мастики толщиной 2 мм. 03. Защита рулонного ков-

ра гравием толщиной 10 и 20 мм,  раствором цементным толщиной 30 мм,

асфальтобетонной смесью  и  сборными плитами  на  кварцевом  песке.

04. Разогрев битумной мастики топливом дизельным.

17

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство кро-  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦вель плоских 4-х ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слойных из рулон-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦ных кровельных   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦материалов:      ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦на битумной мас- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тике с защитным  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоем из гравия  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦на битумной анти-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦септированной ма-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦стике:           ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 10 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦1     ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1172,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦151,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦2     ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да способом по-  ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1172,0¦

¦      ¦слойной наклейки ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦151,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦3     ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1172,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦151,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

18

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦4     ¦из толя кровель- ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦ного способом    ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1172,0¦

¦      ¦послойной наклей-¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦ки ковра         ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦151,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 20 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦5     ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1300,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦167,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦6     ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да способом по-  ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1300,0¦

¦      ¦слойной наклейки ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦167,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦7     ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1300,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦167,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

19

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦8     ¦кровельного      ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1300,0¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦167,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 10 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦9     ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1212,0¦

¦      ¦из рубероида     ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦156,0 ¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦10    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из стеклоруберои-¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1212,0¦

¦      ¦да методом послой¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦156,0 ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

20

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦11    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1212,0¦

¦      ¦из пергамина     ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦156,0 ¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦12    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из толя кровель- ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1212,0¦

¦      ¦ного методом     ¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦послойной наклей-¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦156,0 ¦

¦      ¦ки ковра         ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 20 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦13    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1338,0¦

¦      ¦из рубероида     ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦173,0 ¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦14    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из стеклоруберои-¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1338,0¦

¦      ¦да методом послой¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦173,0 ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

21

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦15    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная кровель кг ¦1338,0¦

¦      ¦из пергамина     ¦ ли  ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦173,0 ¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦16    ¦способом из толя ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦кровельного      ¦ ли  ¦Мастика битумная кровель кг ¦1338,0¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦ная горячая,ГОСТ 2889-80    ¦      ¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦173,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 10 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из рубероида     ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 420  ¦

¦17    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1122,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 145,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

22

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦из стеклоруберои-¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦18    ¦да               ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1122,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 145,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из пергамина     ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦19    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1122,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 145,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из толя кровель- ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦20    ¦ного способом    ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦одновременной    ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1122,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 145,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 20 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из рубероида     ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 420  ¦

¦21    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1248,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 161,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

23

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦из стеклоруберои-¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦22    ¦да               ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1248,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 161,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из пергамина     ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦23    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1248,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 161,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из толя кровель- ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦24    ¦ного способом    ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦одновременной    ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1248,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 161,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

24

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦на битумной анти-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦септированной ма-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦стике с защитным ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоем из гравия  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦на битумной анти-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦септированной ма-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦стике            ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 10 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из рубероида     ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 420  ¦

¦25    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1122,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 145,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из стеклоруберои-¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦26    ¦да               ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1122,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 145,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из пергамина     ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦27    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1122,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 145,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

25

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦из толя кровель- ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦28    ¦ного способом    ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦одновременной    ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1122,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 145,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 20 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из рубероида     ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 420  ¦

¦29    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1248,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 161,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,8  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из стеклоруберои-¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦30    ¦да               ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1248,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 161,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,8  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из пергамина     ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦31    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1248,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 161,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,8  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

26

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦из толя кровель- ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦32    ¦ного способом    ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦одновременной    ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1248,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 161,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,8  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 10 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦33    ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1172,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 151,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦34    ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да               ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1172,0¦

¦      ¦способом послой- ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 151,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

27

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦35    ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1172,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 151,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦36    ¦кровельного      ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1172,0¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 151,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 20 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦37    ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1300,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 167,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 5,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦38    ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да               ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1300,0¦

¦      ¦способом послой- ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 167,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 5,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

28

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦39    ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1300,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 167,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 5,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦40    ¦кровельного      ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1300,0¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 167,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 5,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 10 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦41    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1212,0¦

¦      ¦из рубероида     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 156,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,7  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

29

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦42    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из стеклоруберои-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1212,0¦

¦      ¦да               ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 156,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,7  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦43    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1212,0¦

¦      ¦из пергамина     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 156,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,7  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦44    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из толя кровель- ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1212,0¦

¦      ¦ного методом     ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦послойной наклей-¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 156,0¦

¦      ¦ки ковра         ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 4,7  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина защитного¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слоя 20 мм       ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦45    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1338,0¦

¦      ¦из рубероида     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 173,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 5,2  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8268-82           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

30

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦46    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из стеклоруберои-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1338,0¦

¦      ¦да               ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 173,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 5,2  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦47    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1338,0¦

¦      ¦из пергамина     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 173,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 5,2  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦48    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из толя кровель- ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1338,0¦

¦      ¦ного методом     ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦послойной наклей-¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 173,0¦

¦      ¦ки ковра         ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 5,2  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,    ¦ м3 ¦ 2,10 ¦

+------------------------------------------------------------------+

31

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦на битумной мас- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тике с последую- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦щим нанесением   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦антисептированной¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦битумной мастики ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщиной 2 мм    ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦с защитным слоем ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦из раствора цеме-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦нтного           ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦49    ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦50    ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да               ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦51    ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

32

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦вручную из толя  ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦52    ¦кровельного      ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦53    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦из рубероида     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦54    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из стеклоруберои-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦да               ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

33

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦55    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦из пергамина     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦56    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из толя          ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦кровельного      ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из рубероида     ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 420  ¦

¦57    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

34

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦из стеклоруберои-¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦58    ¦да               ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из пергамина     ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦59    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из толя кровель- ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦60    ¦ного способом    ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦одновременной    ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный      ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦( марка по проекту )   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок строительный,    ¦ м3 ¦ 3,06 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 8736-85           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

35

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦на битумной мас- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тике с последую- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦щим нанесением   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦антисептированной¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦битумной мастики ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщиной 2 мм    ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦с защитным слоем ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦из асфальтобетона¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦песчаного        ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦61    ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦62    ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да               ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦63    ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

36

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦64    ¦из толя          ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦кровельного      ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦65    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦из рубероида     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦66    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из стеклоруберои-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦да               ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦67    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦из пергамина     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

37

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦68    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из толя          ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦кровельного      ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из рубероида     ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 420  ¦

¦69    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из стеклоруберои-¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦70    ¦да               ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из пергамина     ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦71    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из толя          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦72    ¦кровельного      ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Смесь асфальтобетонная ¦ т  ¦ 6,5  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

38

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦на битумной мас- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тике с последую- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦щим нанесением   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦антисептированной¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦битумной мастики ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщиной 2 мм    ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦из плит бетонных ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦на кварцевом пес-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦ке               ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦73    ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦74    ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да               ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦75    ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

+------------------------------------------------------------------+

39

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦76    ¦из толя          ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦кровельного      ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦77    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦из рубероида     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦78    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из стеклоруберои-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦да               ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦79    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦из пергамина     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

+------------------------------------------------------------------+

40

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦80    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из толя          ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦кровельного      ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из рубероида     ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 420  ¦

¦81    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из стеклоруберои-¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦82    ¦да               ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из пергамина     ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦83    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

+------------------------------------------------------------------+

41

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦из толя          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦84    ¦кровельного      ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты бетонные         ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦на битумной мас- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тике с последую- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦щим нанесением   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦антисептированной¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦битумной мастики ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщиной 2 мм    ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦из плит армоцеме-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦нтных на кварце- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦вом песке        ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦85    ¦из рубероида     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦86    ¦из стеклоруберои-¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦да               ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

+------------------------------------------------------------------+

42

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦87    ¦из пергамина     ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦вручную          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦88    ¦из толя          ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦кровельного      ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1190,0¦

¦      ¦способом послой- ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной наклейки     ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 154,0¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 460  ¦

¦89    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦из рубероида     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦90    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из стеклоруберои-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦да               ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

+------------------------------------------------------------------+

43

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦91    ¦способом         ¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦из пергамина     ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦механизированным ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 460  ¦

¦92    ¦способом         ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦из толя          ¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1230,0¦

¦      ¦кровельного      ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦методом послойной¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 159,0¦

¦      ¦наклейки ковра   ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из рубероида     ¦100м2¦Рубероид,ГОСТ 10923-82*¦ м2 ¦ 420  ¦

¦93    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из стеклоруберои-¦100м2¦Стеклорубероид,        ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦94    ¦да               ¦кров-¦ГОСТ 15879-70*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

+------------------------------------------------------------------+

44

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-2.¦из пергамина     ¦100м2¦Пергамин, ГОСТ 2697-83 ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦95    ¦способом одновре-¦кров-¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦ ли  ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-2.¦из толя          ¦100м2¦Толь кровельный,       ¦ м2 ¦ 420  ¦

¦96    ¦кровельного      ¦кров-¦ГОСТ 10999-76*         ¦    ¦      ¦

¦      ¦способом одновре-¦ ли  ¦Мастика битумная горя- ¦ кг ¦1144,0¦

¦      ¦менной наклейки  ¦     ¦чая, ГОСТ 2889-80      ¦    ¦      ¦

¦      ¦ковра            ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 148,0¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Плиты армоцементные    ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Симазин (50% порошок   ¦ кг ¦ 1,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦смачивающийся), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦15123-78 Е             ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Песок кварцевый        ¦ т  ¦ 4,6  ¦

+------------------------------------------------------------------+

45

Таблица 12-3. Устройство трехслойных мастичных кровель, армированных

двумя слоями стеклосетки

Состав работ:  01.  Огрунтовка  поверхности  стеклосетки  битумной

грунтовкой. 02. Устройство водоизоляционного мастичного армирован-

ного стеклосеткой ковра.  03. Защита  ковра  гравием  на  мастике.

04. Разогрев битумной мастики топливом дизельным.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство 3-х   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦слойных мастичных¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦кровель, армиро- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦ванных 2-мя слоя-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦ми стеклосетки:  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-3.¦на битумной мас- ¦100м2¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦1056,0¦

¦1     ¦тике             ¦кров-¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сетка стеклянная строи-¦ м2 ¦ 230  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦тельная, СС-1          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Грунтовка битумная     ¦ кг ¦187,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр.5-10 мм, ГОСТ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦8268-82                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦136,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-3.¦на битумно-рези- ¦100м2¦Мастика битумно-резино-¦ кг ¦1100,0¦

¦2     ¦новой мастике    ¦кров-¦вая, ГОСТ 15836-79     ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦Сетка стеклянная строи-¦ м2 ¦ 230  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦тельная, СС-1          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Грунтовка битумная     ¦ кг ¦187,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр.5-10 мм, ГОСТ¦ м3 ¦ 1,05 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦8268-82                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

46

Таблица 12-4. Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель  к

стенам и парапетам.

Состав работ: 01. Устройство цементного бортика. 02. Нанесение горя-

чей мастики на поверхность оснований и поверхность  полотнищ  рулон-

ных материалов. 03. Приклеивание полотнищ рулонного материала с тща-

тельным приглаживанием. 04. Закрепление полотнищ дюбелями через шай-

бы  из  полосовой стали.  05.  Заготовка фартуков из кровельной ста-

ли.   06. Установка костылей кровельных  и  крепление  их  гвоздями.

07.  Установка  фартуков  и крепление их к конструкциям пристелкой

дюбелями через шайбы.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство примы-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦каний рулонных и ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦мастичных кровель¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦к стенам и пара- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦петам:           ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-4.¦высотой до 600 мм¦100 м¦Материал рулонный кро- ¦ м2 ¦ 252  ¦

¦1     ¦без фартуков     ¦примы¦вельный (вид и марка по¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦каний¦проекту)               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦605,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦ 0,51 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шайбы стальные 100х100х¦ кг ¦ 25,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦4 мм                   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Дюбели                 ¦ кг ¦ 1,8  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 78,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

47

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-4.¦высотой более    ¦100 м¦Материал рулонный кро- ¦ м2 ¦ 189  ¦

¦2     ¦600 мм с одним   ¦примы¦вельный (вид и марка по¦    ¦      ¦

¦      ¦фартуком         ¦каний¦проекту)               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦454,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦ 0,51 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная листо-¦  т ¦ 0,2  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шайбы стальные 100х100х¦ кг ¦ 19,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦4 мм                   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Дюбели                 ¦ кг ¦ 3,2  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 1,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦3х70 мм, ГОСТ 4028-63  ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Костыли кровельные мас-¦  т ¦0,127 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦сой до 1 кг            ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 59,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-4.¦высотой более    ¦100 м¦Материал рулонный кро- ¦ м2 ¦ 189  ¦

¦3     ¦600 мм с двумя   ¦примы¦вельный (вид и марка по¦    ¦      ¦

¦      ¦фартуками        ¦каний¦проекту)               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦454,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦ 0,51 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная листо-¦  т ¦ 0,41 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шайбы стальные 100х100х¦ кг ¦ 19,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦4 мм                   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Дюбели                 ¦ кг ¦ 3,2  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 1,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦3х70 мм, ГОСТ 4028-63  ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Костыли кровельные мас-¦  т ¦0,150 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦сой до 1 кг            ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 59,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

48

Таблица 12-5. Защита ендов.

Состав работ: 01. Наклейка в ендовах двух дополнительных слоев рулон-

ных кровельных материалов.  02.  Устройство защитного  слоя  из  гра-

вия на битумной мастике в ендовах.  03. Разогрев мастики битумной.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Защита ендов:    ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-5.¦дополнительным   ¦100 м¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦ 345  ¦

¦1     ¦2-х слойным ков- ¦ендо-¦вельный (вид и марка по¦    ¦      ¦

¦      ¦ром из рулонных  ¦ вы  ¦проекту)               ¦    ¦      ¦

¦      ¦материалов       ¦     ¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦720,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 93,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-5.¦слоем гравия     ¦100 м¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦450,0 ¦

¦2     ¦                 ¦ендо-¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ вы  ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 58,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гравий фр. 5-10 мм,ГОСТ¦ м3 ¦ 1,58 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦8268-82                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

49

Таблица 12-6. Устройство деформационных швов.

Состав работ:  01.  Изготовление  и  установка нижнего компенсатора.

02. Укладка минеральной ваты в деформационные швы. 03. Изготовление

и установка верхнего компенсатора.  04. Укладка слоя рулонного кро-

вельного материала "насухо".  05. Наклейка дополнительных слоев ру-

лонного   кровельного  материала   на   битумной  мастике  горячей.

06. Обделка деформационных швов. 07. Разогрев мастики битумной.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-6.¦Устройство дефор-¦100 м¦Сталь кровельная листо-¦ т  ¦ 0,48 ¦

¦1     ¦мационных швов   ¦шва  ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сталь полосовая,40х4мм,¦ т  ¦0,117 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 103-76            ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная листо-¦ т  ¦0,435 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦вая,0,55мм оцинкованная¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦ 345  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦вельный (вид и марка по¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦проекту)               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Вата минеральная, ГОСТ ¦ м3 ¦ 2,57 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦4640-84                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦345,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Дюбели                 ¦ кг ¦ 9,3  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 0,9  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦3х70 мм, ГОСТ 4028-63  ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 45,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

50

Таблица 12-7. Устройство кровель асбестоцементных.

Состав работ:  01. Устройство обрешетки. 02. Устройство кровель  из

асбестоцементных листов с  обделкой  коньков,  ребер,  разжелобков,

труб,  примыканий  к  стенам  и слуховым окнам и другим выступающим

частям.  03.  Постановка креплений.  04. Герметизация продольных  и

поперечных соединений  между асбестоцементными листами.  05. Покры-

тие коньков  и  ребер  фасонными асбестоцементными  деталями  с  их

креплением.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство кро-  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦вель асбестоцеме-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦нтных:           ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-7.¦из волнистых     ¦100м2¦Листы асбестоцементные ¦ м2 ¦ 134  ¦

¦1     ¦асбестоцементных ¦кров-¦волнистые обыкновенного¦    ¦      ¦

¦      ¦листов обыкновен-¦ ли  ¦профиля толщ. 5,5 мм,  ¦    ¦      ¦

¦      ¦ного профиля по  ¦     ¦ГОСТ 378-76            ¦    ¦      ¦

¦      ¦деревянной обре- ¦     ¦Бруски обрезные 50х50, ¦ м3 ¦ 0,54 ¦

¦      ¦шетке с ее устрой¦     ¦III с.,ГОСТ 24454-80   ¦    ¦      ¦

¦      ¦ством из брусков ¦     ¦Доски обрезные толщ.50мм м3 ¦ 0,48 ¦

¦      ¦с прозорами      ¦     ¦III с.,ГОСТ 24454-80   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная листо-¦ кг ¦ 40,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Поковки строительные   ¦ кг ¦ 5,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Поковки оцинкованные   ¦ кг ¦ 10,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шайбы оцинкованные     ¦ шт.¦ 500  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 5,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦5х120 мм, ГОСТ 4028-63 ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Прокладки толевые      ¦ шт.¦ 500  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шаблоны коньковые дли- ¦ шт.¦  20  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ной 1200 мм            ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шурупы с полукруглой   ¦ кг ¦ 10,6 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦головкой 8х100 мм,     ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 1144-80           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

51

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-7.¦из волнистых     ¦100м2¦Листы асбестоцементные ¦ м2 ¦ 126  ¦

¦2     ¦асбестоцементных ¦кров-¦волнистые среднего     ¦    ¦      ¦

¦      ¦листов среднего  ¦ ли  ¦профиля, 40/150 толщ.  ¦    ¦      ¦

¦      ¦профиля по дере- ¦     ¦5,8 мм, ГОСТ 378-76    ¦    ¦      ¦

¦      ¦вянной обрешетке ¦     ¦Бруски обрезные толщ.50х м3 ¦ 0,81 ¦

¦      ¦с ее устройством ¦     ¦75мм,IIIс,ГОСТ 24454-80¦    ¦      ¦

¦      ¦из брусков с про-¦     ¦Доски обрезные толщ.50мм м3 ¦ 0,48 ¦

¦      ¦зорами           ¦     ¦III с., ГОСТ 24454-80  ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная листо-¦ кг ¦ 40,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Поковки строительные   ¦ кг ¦ 5,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Поковки оцинкованные   ¦ кг ¦ 10,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шайбы оцинкованные     ¦ шт.¦ 500  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 5,6  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦5х120 мм, ГОСТ 4028-63 ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Прокладки толевые      ¦ шт.¦ 500  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шаблоны коньковые дли- ¦ шт.¦  20  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ной 1200 мм            ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шурупы с полукруглой   ¦ кг ¦ 10,6 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦головкой 8х100 мм,     ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 1144-80           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦Устройство кро-  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦вель асбестоцеме-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦нтных            ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦из волнистых     ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦асбестоцементных ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦листов унифициро-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦ванного профиля  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦по готовым прого-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦нам:             ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-7.¦железобетонным и ¦100м2¦Листы асбестоцементные ¦ м2 ¦ 128  ¦

¦3     ¦металлическим    ¦кров-¦волнистые унифицирован-¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦ного профиля 54/200 толщ.   ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦7,5 мм, ГОСТ 16233-77  ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Элементы крепления     ¦ кг ¦ 11,8 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шаблоны коньковые дли- ¦ шт.¦  20  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ной 1200 мм            ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная листо-¦ кг ¦ 20,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Мастика герметизирующая¦ кг ¦  80  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦нетвердеющая строитель-¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная, МСУ, ГОСТ 14791-79¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

52

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-7.¦деревянным       ¦100м2¦Листы асбестоцементные ¦ м2 ¦ 125  ¦

¦4     ¦                 ¦кров-¦волнистые унифицирован-¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦ного профиля 54/200 толщ.   ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦7,5 мм, ГОСТ 16233-77  ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Элементы крепления     ¦ кг ¦ 4,8  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Шаблоны коньковые дли- ¦шт. ¦  20  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ной 1200 мм            ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сталь кровельная листо-¦ кг ¦ 20,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Мастика герметизирующая¦ кг ¦  76  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦нетвердеющая строитель-¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная, МСУ, ГОСТ 14791-79¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦Герметизация сое-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦динений между ас-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦бестоцементными  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦листами (добав-  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦лять)            ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщина листа:   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-7.¦    5,5 мм       ¦100м2¦Мастика герметизирующая¦ кг ¦ 14,2 ¦

¦5     ¦                 ¦кров-¦нетвердеющая строитель-¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ли  ¦ная, МСУ, ГОСТ 14791-79¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-7.¦    5,8 мм       ¦     ¦Мастика герметизирующая¦ кг ¦ 15,0 ¦

¦6     ¦                 ¦     ¦нетвердеющая строитель-¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная, МСУ, ГОСТ 14791-79¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-7.¦    7,5 мм       ¦     ¦Мастика герметизирующая¦ кг ¦ 19,4 ¦

¦7     ¦                 ¦     ¦нетвердеющая строитель-¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ная, МСУ, ГОСТ 14791-79¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица 12-8.  Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники,

пояски и прочее).

Состав работ:  01. Покрытие  наружных подоконников,поясков, сандри-

ков листовой оцинкованной  сталью.  02.  Обделка балконов  листовой

оцинкованной сталью.  03. Изготовление, сборка и навеска  водосточ-

ных труб с креплением их к стенам.  04. Установка гвоздей  для про-

тивоветрового  крепления  и  крепления картин проволокой к  гвоздям

строительным.

53

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство обде- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦лок на фасадах:  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-8.¦включая водосточ-¦100м2¦Поковки оцинкованные   ¦ кг ¦ 11,2 ¦

¦1     ¦ные трубы с изго-¦фаса-¦Сталь кровельная листо-¦ кг ¦ 53,0 ¦

¦      ¦товлением элемен-¦дов  ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦тов труб         ¦без  ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦выче-¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦та   ¦3х70 мм , ГОСТ 4028-63 ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦прое-¦Проволока низкоуглеро- ¦ кг ¦ 3,9  ¦

¦      ¦                 ¦мов  ¦дистая обыкновенного   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦качества В-1 диам.3мм, ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3282-74           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-8.¦без водосточных  ¦100м2¦Сталь кровельная листо-¦ кг ¦ 23,0 ¦

¦2     ¦труб             ¦фаса-¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦дов  ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦без  ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 1,4  ¦

¦      ¦                 ¦выче-¦3х70 мм , ГОСТ 4028-63 ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦та   ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦прое-¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мов  ¦                       ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица 12-9. Устройство желобов.

Состав работ:  01. Устройство сплошной деревянной опалубки карнизных

свесов и покрытие их листовой оцинкованной сталью с заготовкой  кар-

тин. 02. Установка крючьев для настенных желобов и крепление их гво-

здями. 03. Заготовка и установка желобов с их креплением.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство жело- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦бов:             ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-9.¦настенных        ¦100 м¦Поковки оцинкованные   ¦ т  ¦ 0,1  ¦

¦1     ¦                 ¦жело-¦Сталь кровельная листо-¦ т  ¦ 0,81 ¦

¦      ¦                 ¦бов  ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Доски обрезные толщ.   ¦ м3 ¦ 4,45 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦44мм,IIIс.,ГОСТ 24454-80    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 13,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦3х70 мм, ГОСТ 4028-63  ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Крючья металлические   ¦ кг ¦ 66,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦0,5 кг                 ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

54

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-9.¦подвесных        ¦100 м¦Поковки оцинкованные   ¦ т  ¦0,169 ¦

¦2     ¦                 ¦жело-¦Сталь кровельная листо-¦ т  ¦ 0,33 ¦

¦      ¦                 ¦бов  ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 4,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦3х70 мм, ГОСТ 4028-63  ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица 12-10. Устройство  мелких  покрытий  (брандмауэры, парапеты,

свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали.

Состав работ: 01. Покрытие листовой оцинкованной  сталью брандмауэ-

ров, парапетов, свесов и т.п. с заготовкой картин и креплением их.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-10. Устройство мел- ¦100м2¦Сталь кровельная листо-¦ т  ¦ 0,57 ¦

¦1     ¦ких покрытий     ¦пок- ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦рытия¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 10,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦4х100 мм, ГОСТ 4028-63 ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Проволока низкоуглеро- ¦ кг ¦ 12,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦дистая обыкновенного   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦качества В-1 диам. 3 мм,    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 3282-74           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

55

Таблица 12-11. Устройство колпаков над шахтами.

Состав работ: 01. Изготовление колпаков и крепление их над шахтами.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство колпа-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦ков над шахтами  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-11. в два канала    ¦1 кол¦Сталь кровельная листо-¦ кг ¦ 28,0 ¦

¦1     ¦                 ¦пак  ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Гвозди   строительные  ¦ кг ¦ 0,25 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦4х100 мм, ГОСТ 4028-63 ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-11. на каждые после-¦1 кол¦Сталь кровельная листо-¦ кг ¦ 14,0 ¦

¦2     ¦дующие два канала¦ пак ¦вая,0,7мм оцинкованная,¦    ¦      ¦

¦      ¦сверх двух добав-¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦      ¦

¦      ¦лять             ¦     ¦Гвозди строительные    ¦ кг ¦ 0,13 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦4х100 мм, ГОСТ 4028-63 ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица 12-12. Ограждение кровель перилами.

Состав работ:  01. Установка костылей и укладка резиновых прокладок.

02. Установка перил со сборкой их из готовых звеньев.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-12. Ограждение кро- ¦100 м¦Решетки металлические  ¦ т  ¦ 0,3  ¦

¦1     ¦вель перилами    ¦ограж¦Прокладки резиновые    ¦ шт.¦ 152  ¦

¦      ¦                 ¦дения¦Костыли кровельные     ¦ шт.¦ 152  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦6х60 мм                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Электроды диам. 6 мм,  ¦ кг ¦ 10,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Э-42, АНО-6,           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 9466-75           ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

56

Таблица 12-13. Утепление покрытий плитами.

Состав работ: 01. Огрунтовка основания. 02. Укладка плит теплоизоля-

ционных толщиной 100 мм.  03. Разогрев мастики битумной топливом ди-

зельным.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Утепление покры- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тий плитами:     ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-13.из пенопласта по-¦100м2¦Грунтовка битумная     ¦ кг ¦ 80,0 ¦

¦1     ¦листирольного на ¦утеп-¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦190,0 ¦

¦      ¦битумной мастике ¦ляемо¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦в один слой      ¦го   ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦покры¦Плиты пенополистироль- ¦ м2 ¦ 103  ¦

¦      ¦                 ¦тия  ¦ные, ГОСТ 15588-86     ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 25,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-13. на каждый после-¦100м2¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦190,0 ¦

¦2     ¦дующий слой      ¦утеп-¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ляемо¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦го   ¦Плиты пенополистироль- ¦ м2 ¦ 103  ¦

¦      ¦                 ¦покры¦ные, ГОСТ 15588-86     ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦тия  ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 25,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-13. минераловатными ¦100м2¦Грунтовка битумная     ¦ кг ¦ 80,0 ¦

¦3     ¦на битумной мас- ¦утеп-¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦190,0 ¦

¦      ¦тике в один слой ¦ляемо¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦го   ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦покры¦Плиты минераловатные на¦ м2 ¦ 103  ¦

¦      ¦                 ¦тия  ¦битумном связующем,ГОСТ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦10140-80               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 25,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-13. на каждый после-¦100м2¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦190,0 ¦

¦4     ¦дующий слой      ¦утеп-¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ляемо¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦го   ¦Плиты минераловатные на¦ м2 ¦ 103  ¦

¦      ¦                 ¦покры¦битумном связующем,ГОСТ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦тия  ¦10140-80               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 25,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

57

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-13. фибролитовыми   ¦100м2¦Плиты фибролитовые,ГОСТ¦ м2 ¦ 103  ¦

¦5     ¦"насухо"         ¦утеп-¦8928-81                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ляемо¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦го   ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦покры¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦тия  ¦                       ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица 12-14. Утепление покрытий.

Состав работ: 01. Укладка монолитных утеплителей  из  легких бетонов

или засыпка утеплителей с трамбованием.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Утепление покры- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тий:             ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-14. легким ячеистым ¦ 1 м3¦Бетон легкий на порис- ¦ м3 ¦ 1,03 ¦

¦1     ¦бетоном          ¦утеп-¦тых заполнителях, ГОСТ ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦лите-¦25485-89 (класс по про-¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ля  ¦екту)                  ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-14. керамзитом      ¦ 1 м3¦Гравий керамзитовый,   ¦ м3 ¦ 1,03 ¦

¦2     ¦                 ¦утеп-¦ГОСТ 9759-83           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦лите-¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ля  ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-14. шунгизитом      ¦ 1 м3¦Гравий шунгизитовый,   ¦ м3 ¦ 1,03 ¦

¦3     ¦                 ¦утеп-¦ГОСТ 19345-83          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦лите-¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ля  ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-14. перлитом        ¦ 1 м3¦Щебень перлитовый вспу-¦ м3 ¦ 1,03 ¦

¦4     ¦                 ¦утеп-¦ченный, фр. 5-10, ГОСТ ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦лите-¦10832-83               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ля  ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-14. вермикулитом    ¦ 1 м3¦Вермикулит вспученный, ¦ м3 ¦ 1,03 ¦

¦5     ¦                 ¦утеп-¦ГОСТ 12865-87          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦лите-¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ля  ¦                       ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

58

Таблица 12-15. Устройство пароизоляции.

Состав работ:  01.  Огрунтовка основания. 02. Устройства  оклеечной

изоляции из рулонных кровельных материалов. 03. Устройство  прокла-

дочной изоляции из рулонных кровельных  материалов.  04. Устройство

окрасочной и обмазочной изоляции из битумной  мастики. 05. Разогрев

мастики битумной топливом дизельным.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство парои-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦золяции:         ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-15.оклеечной в один ¦100м2¦Грунтовка битумная     ¦ кг ¦ 80,0 ¦

¦1     ¦слой             ¦изоли¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦247,0 ¦

¦      ¦                 ¦руе- ¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мой  ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦пов- ¦Рубероид кровельный с  ¦ м2 ¦ 110  ¦

¦      ¦                 ¦ти   ¦пылевидной посыпкой    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦РКП-350 Б,ГОСТ 10923-82¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 32,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-15.  на каждый пос- ¦100м2¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦247,0 ¦

¦2     ¦ледующий слой    ¦изоли¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦руе- ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мой  ¦Рубероид кровельный с  ¦ м2 ¦ 110  ¦

¦      ¦                 ¦пов- ¦пылевидной посыпкой    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ти   ¦РКП-350 Б,ГОСТ 10923-82¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 32,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-15. прокладочной    ¦100м2¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦ 50,0 ¦

¦3     ¦ в один слой     ¦изоли¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦руе- ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мой  ¦Рубероид кровельный с  ¦ м2 ¦ 110  ¦

¦      ¦                 ¦пов- ¦пылевидной посыпкой    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ти   ¦РКП-350 Б,ГОСТ 10923-82¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 6,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-15. обмазочной в    ¦100м2¦Грунтовка битумная     ¦ кг ¦ 80,0 ¦

¦4     ¦один слой        ¦изоли¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦247,0 ¦

¦      ¦                 ¦руе- ¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мой  ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦пов- ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 32,0 ¦

¦      ¦                 ¦ти   ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

59

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦Е12-15. на каждый после-¦100м2¦Мастика битумная крове-¦ т  ¦0,247 ¦

¦5     ¦дующий слой      ¦изоли¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦руе- ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мой  ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 32,0 ¦

¦      ¦                 ¦пов- ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ти   ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-15. окрасочной в    ¦100м2¦Грунтовка битумная     ¦ кг ¦ 80,0 ¦

¦6     ¦один слой        ¦изоли¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦ 80,0 ¦

¦      ¦                 ¦руе- ¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мой  ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦пов- ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 10,0 ¦

¦      ¦                 ¦ти   ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-15. на каждый после-¦100м2¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦ 80,0 ¦

¦7     ¦дующий слой      ¦изоли¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦руе- ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мой  ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 10,0 ¦

¦      ¦                 ¦пов- ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ти   ¦                       ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица 12-16. Приготовление  грунтовки для огрунтовки оснований из

бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер.

Состав работ: 01. Приготовление состава грунтовочного.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-16. Приготовление   ¦100м2¦Битум  нефтяной крове- ¦ кг ¦ 24,0 ¦

¦1     ¦состава грунтовоч¦кров-¦льный марки БНК-45/180,¦    ¦      ¦

¦      ¦ного             ¦ ли  ¦ГОСТ 9548-74           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Керосин для технических¦ кг ¦ 56,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦целей, КТ-1,           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ОСТ 3511.08-86         ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

60

Таблица 12-17. Устройство выравнивающих стяжек.

Состав работ: 01. Стяжки из цементного раствора: укладка цементного

раствора полосами шириной 2-4 м;  заглаживание  поверхности  стяжки

виброрейкой. 02. Асфальтобетонные стяжки: укладка асфальтобетона  с

разравниванием и уплотнением.  03.  Стяжки сборные из плоских асбес-

тоцементных листов:  изготовление прокладок из листовой оцинкованной

стали толщиной 1 мм; огрунтовка асбестоцементных листов с двух  сто-

рон; оклейка стыков между листами  стяжки  стеклотканью  на битумной

мастике; разогрев мастики битумной топливом дизельным.

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство вырав-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦нивающих стяжек  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦ цементно-песча- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦ных толщиной 15мм¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-17. по легкобетонным¦100м2¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦ 1,53 ¦

¦1     ¦и плитным утепли-¦стяж-¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦телям            ¦ ки  ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-17. по насыпному    ¦100м2¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦ 2,55 ¦

¦2     ¦утеплителю толщи-¦стяж-¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦ной 25 мм        ¦ ки  ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-17. на каждый 1 мм  ¦100м2¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦0,102 ¦

¦3     ¦изменения толщины¦стяж-¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ки  ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦асфальтобетонных ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦толщиной 15 мм   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-17.по монолитным и  ¦100м2¦Смесь афальтобетонная, ¦ т  ¦ 3,43 ¦

¦4     ¦плитным утеплите-¦стяж-¦ГОСТ 9128-84           ¦    ¦      ¦

¦      ¦лям              ¦ ки  ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-17. на каждый 1 мм  ¦100м2¦Смесь афальтобетонная, ¦ т  ¦ 0,23 ¦

¦5     ¦изменения толщины¦стяж-¦ГОСТ 9128-84           ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ ки  ¦                       ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

61

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Устройство вырав-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦нивающих стяжек: ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-17. сборных из плос-¦100м2¦Листы асбестоцементные ¦ м2 ¦ 102  ¦

¦6     ¦ких асбестоцемен-¦стяж-¦плоские толщ. 10 мм,   ¦    ¦      ¦

¦      ¦тных листов      ¦ ки  ¦ГОСТ 18124-75          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Ткань стеклянная изоля-¦ м2 ¦  20  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ционная И-200 толщ.    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦0,2 мм                 ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Сталь листовая оцинко- ¦ т  ¦ по   ¦

¦      ¦                 ¦     ¦ванная, 1 мм,          ¦    ¦проек-¦

¦      ¦                 ¦     ¦ГОСТ 19903-74          ¦    ¦ ту   ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦ 54,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Грунтовка битумная     ¦ кг ¦160,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 7,0  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

Таблица 12-18.  Изоляция стаканов зенитных фонарей с обделкой примы-

каний кровель к ним.

Состав работ:  01. Наклейка рулонной пароизоляции и плитного утепли-

теля на стенки стаканов фонарей.  02. Заполнение полостей профилиро-

ванного  настила  вокруг   стаканов   фонарей   ватой   минеральной.

03. Устройство цементных бортиков  вокруг  стаканов фонарей. 04. На-

клейка  дополнительных слоев рулонных кровельных материалов в местах

примыканий кровли к стаканам фонарей.

62

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦Изоляция стаканов¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦зенитных фонарей ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦с обделкой примы-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦каний кровель к  ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦ним              ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦в зданиях с покры¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тием из железобе-¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тонных плит с    ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦применением:     ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-18. органического   ¦100 м¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦743,0 ¦

¦1     ¦стекла           ¦пери-¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мет- ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ров  ¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦  80  ¦

¦      ¦                 ¦фона-¦вельный для верхнего   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦рей  ¦слоя (марка по проекту),    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦по на¦ГОСТ 10923-82          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ружно¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦ 227  ¦

¦      ¦                 ¦му об¦вельный для нижнего    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦воду ¦слоя (марка по проекту),    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ста- ¦ГОСТ 10923-82          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦канов¦Плиты теплоизоляционные¦ м3 ¦ 1,85 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦по про¦

¦      ¦                 ¦     ¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦екту  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 96,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-18. стеклопакетов   ¦100 м¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦946,0 ¦

¦2     ¦или листового    ¦пери-¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦стекла           ¦мет- ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ров  ¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦ 104  ¦

¦      ¦                 ¦фона-¦вельный для верхнего   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦рей  ¦слоя (марка по проекту),    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦по на¦ГОСТ 10923-82          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ружно¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦ 290  ¦

¦      ¦                 ¦му об¦вельный для нижнего    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦воду ¦слоя (марка по проекту),    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ста- ¦ГОСТ 10923-82          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦канов¦Плиты теплоизоляционные¦ м3 ¦ 3,86 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦по про¦

¦      ¦                 ¦     ¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦екту  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦122,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+

63

+------------------------------------------------------------------+

¦Функци¦ Строительно-монтажные ¦     М а т е р и а л ы             ¦

¦ональ-¦        процессы       ¦                                   ¦

¦ ный  +-----------------------+-----------------------------------¦

¦ код  ¦  наименование   ¦изме-¦  наименование         ¦ ед.¦расход¦

¦      ¦                 ¦рит. ¦                       ¦изм.¦      ¦

+------+-----------------+-----+-----------------------+----+------¦

¦      ¦в зданиях с покры¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦тием из профили- ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦рованного настила¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦с применением:   ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-18. органического   ¦100 м¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦628,0 ¦

¦3     ¦стекла           ¦пери-¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦мет- ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ров  ¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦  69  ¦

¦      ¦                 ¦фона-¦вельный для верхнего   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦рей  ¦слоя (марка по проекту),    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦по на¦ГОСТ 10923-82          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ружно¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦ 193  ¦

¦      ¦                 ¦му об¦вельный для нижнего    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦воду ¦слоя (марка по проекту),    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ста- ¦ГОСТ 10923-82          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦канов¦Плиты теплоизоляционные¦ м3 ¦ 1,54 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦по про¦

¦      ¦                 ¦     ¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦екту  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦ 81,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Вата минеральная, ГОСТ ¦ м3 ¦ 1,7  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦4640-84                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦                       ¦    ¦      ¦

¦Е12-18. стеклопакетов   ¦100 м¦Мастика битумная крове-¦ кг ¦833,0 ¦

¦4     ¦или листового    ¦пери-¦льная горячая, ГОСТ    ¦    ¦      ¦

¦      ¦стекла           ¦мет- ¦2889-80                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ров  ¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦  92  ¦

¦      ¦                 ¦фона-¦вельный для верхнего   ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦рей  ¦слоя (марка по проекту),    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦по на¦ГОСТ 10923-82          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ружно¦Материал  рулонный кро-¦ м2 ¦ 256  ¦

¦      ¦                 ¦му об¦вельный для нижнего    ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦воду ¦слоя (марка по проекту),    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦ста- ¦ГОСТ 10923-82          ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦канов¦Плиты теплоизоляционные¦ м3 ¦ 3,01 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Раствор цементный (мар-¦ м3 ¦по про¦

¦      ¦                 ¦     ¦ка по проекту), ГОСТ   ¦    ¦екту  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦28013-89               ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Топливо дизельное, ГОСТ¦ кг ¦107,0 ¦

¦      ¦                 ¦     ¦305-82*                ¦    ¦      ¦

¦      ¦                 ¦     ¦Вата минеральная, ГОСТ ¦ м3 ¦ 1,7  ¦

¦      ¦                 ¦     ¦4640-84                ¦    ¦      ¦

+------------------------------------------------------------------+