Утверждаю

Председатель экспертной рабочей группы

____________М.В. Радченко

24 июня 2013

##### КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВАРКИ

## КОНТРОЛЬНОГО СВАРНОГО СОЕДИНЕНИЯ

(Номинации: «Лучший сварщик промышленного предприятия» 2013)

| ФИО сварщика | Клеймо |
| --- | --- |
| Вид (способ) сварки (наплавки) – РД (111) | Основной материал (марка) – М01(Ст.3сп) |
| Наименование НД (шифр) – РД 3415.132-96 |  |
|  | Типоразмер, мм: |
| Тип шва – СШ (BW) | Л(Р) 150х300 – 2 шт. |
| Тип соединения (по НД) – С8 ГОСТ 5264 | Толщина – 10 |
| Положение при сварке – Г (PC) | Способ сборки – на прихватках |
| Вид соединения – ос (bs), бп (nb), бз(ng) | Требования к прихватке – длина прихватки от 20 до 30 мм, количество 3 шт. (равномерно распределить прихватки по длине стыка) |
| Присадочные материалы (тип, марка, диаметр) – электроды: Э-50А: LB-52U, Ø 2,6 и 3,2 мм |  |
|  | Сварочное оборудование – инверторный источник питания |

### Эскиз контрольного сварного соединения (КСС)

| Конструкция | Конструктивные элементы шва | Порядок сборки - сварки |
| --- | --- | --- |
|  |  | Сборка с предварительным прогибом 2 мм. Порядок наложения валиков (швов) указан на эскизе «Конструктивные элементы шва» |

### Технологические параметры сварки КСС

| Номер валика (шва) | Диаметр электрода, мм | Сила тока, А | Род и полярность тока |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2,3 | 2,6 3,2 | 50-75 80-120 | постоянный; обратная =/+/ |

- Ознакомится с технологической картой сборки и сварки КСС

| № п/п | Операция | Содержание операции и требования | Применяемое оборудование |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Подготовка кромок КСС | Получить две заготовки КСС (со скосом и без скоса кромки по 1 шт.), произвести их осмотр, проверить геометрию кромок и прилегание кромок (см. эскиз 1). | Щетка металлическая, шаблон сварщика УШС-3 |
|  |  | Зачистить кромки, прилегающие к сварному шву на ширине 20 мм с обеих сторон пластин до металлического блеска. | Металлическая щетка, напильник, шлифмашинка с металлической дисковой щеткой |
| 2 | Сборка КСС | Сборку осуществлять на рабочем столе кабины в приспособлении. Положение приспособления при сборке КСС горизонтальное. | Приспособление для сборки и сварки |
|  |  | Заготовки КСС собрать с предварительным прогибом с помощью подкладок проволоки Ø 2,0 мм, закрепляя пластины струбцинами. Зазор между кромками от 0 до 3,0 мм должен соответствовать эскизу 1. | Шаблон сварщика УШС-3, проволока Ø 2,0 мм, |
|  |  | Наложить 3 прихватки длиной от 20 до 30 мм, количество 3 шт. распределив их равномерно по длине стыка. Электроды - LB-52U, Ø 2,6 мм | Сварочный пост |
|  |  | Произвести замеры стыка | Шаблон сварщика УШС-3 |
|  |  | Зачистить прихватки и свариваемые кромки до металлического блеска | Металлическая щетка, напильник, зубило, шлифмашинка: металлическая дисковая щетка, шлифовальный круг |

Продолжение технологической карты

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Сварка КСС | Установить приспособление с закрепленным КСС в вертикальное положение и закрепить на столе струбцинами, | Струбцины |
|  |  | Выполнить сварку корневого шва (1) электродами LB-52U, Ø 2,6 мм | Сварочный пост, |
|  |  | Зачистить корневой слой шва от шлака и брызг | Металлическая щетка, напильник, зубило |
|  |  | Выполнить сварку заполняющего шва (2) электродами LB-52U Ø 3,2 мм | сварочный пост |
|  |  | Зачистить заполняющий слой шва от шлака и брызг | Металлическая щетка, напильник, зубило |
|  |  | Выполнить сварку облицовочного шва (3) электродами LB-52U Ø 3,2 мм. Сообщить об окончании сварки контролеру на сварочном посту. | сварочный пост |
|  |  | Зачистить облицовочный слой шва от шлака и брызг. Устранение дефектов зубилом, шлифовальным кругом, сваркой на облицовочном шве не допускается. | Металлическая щетка, |
|  |  | Отдать КСС на кодирование руководителю группы практического испытания |  |

Нормативное время сварки 25 мин.

Зачистка стыка, околошовной зоны от шлака и брызг металла по окончании сварки, а также обмеры сварного стыка с помощью УШС – 3 в контрольное время сварки не входит.

Во время выполнения сборочно сварочных работ должны соблюдаться правила охраны труда (использовать исправный инструмент, средства индивидуальной защиты, безопасные приемы труда)

### Требования к контролю качества

| Метод контроля | Наименование (шифр) НД | Объем контроля, % |
| --- | --- | --- |
| 1. Визуальный и измерительный | РД 3415.132-96 | 100 |
| 2. Ультразвуковой | РД 3415.132-96 | 100 |

Технологическую карту составил   _____________ Мандров Б.И.

подпись, дата     Ф.И.О